HOJA TÉCNICA

FIJACEYS BLANCO.

Descripción.

Adhesivo en base dispersión en disolventes orgánicos de copolímero SBS  modificado con cargas.

Características.

Aspecto.

Pasta de color blanco con olor característico.

Viscosidad Brookfield (7, 20º, 20 rpm).

Tixotrópico.

Densidad (kg/l).

Aprox. 1,08

Residuo Seco (%).

67, - 69,

Descuelgue Daniel.

Nulo

Aplicaciones.

Fijación de paneles y molduras, así como cualquier tipo de reparación o montaje de carpinterías en los que se necesite un adhesivo con alto poder de relleno siempre que, como mínimo, uno de los substratos sea permeable a los vapores del disolvente. Pegado de espejos, marmol y piedra natural.

Modo de empleo.

Preparación de superficies:  las superficies a encolar deben encontrarse limpias (exentas de polvo o grasa) y secas.

Aplicación: Cortar el extremo del obturador del cartucho, roscar la cánula y cortar esta en bisel a la sección deseada. Aplicar por puntos o mediante pequeños cordones sobre una de las superficies y colocar en la posición deseada presionando firmemente ( con ésto se conseguirá una distribución uniforme del producto).

En caso que tener que aplicar una gran cantidad de producto es  recomendable volver a separar las dos superficies tras realizar la presión y esperar entre 10 y 15 minutos antes de volver a colocar las piezas en su posición definitiva.

Disolución y limpieza.

El producto húmedo se elimina fácilmente con un trapo humedecido en acetona.

El producto seco únicamente se elimina mediante procedimientos mecánicos.

Dosificación.

Varía en función de los materiales a unir. En cualquier caso, la película del adhesivo no debería superar un espesor de 0,1 mm una vez realizada la unión dado que entonces se reduce considerablemente la fuerza de adhesión.

Almacenaje

Este producto es inflamable. Conservándolo dentro de su envase  original  cerrado y siguiendo las restricciones de almacenamiento para productos inflamables, el producto permanece utilizable durante mínimo de 12 meses.

Precauciones adicionales.

Este producto esta considerado como fácilmente inflamable según el RD 1078/93.

Presentación.

Cartuchos de plástico de 300 ml. y blister de 20 y 100 ml.