# DISVIL B-209

1. DESCRIPCION

Nº CAS:    64742-88-7

Nº ONU:    1300

Nº EINECS: 265-191-7

Nº CEE:    649-405-00-X

El Disvil B-209 es un disolvente hidrocarburífero hidrodesulfurizado con un contenido en aromáticos de aproximadamente 17% en volumen.

2. ESPECIFICACIONES

Propiedades		Método

DENSIDAD A 150C	0,77-0,80 g/cm3	ASTM D 4052

COLOR SAYBOLT	>+30 	ASTM D 156

IND. REFRAC. A 20ºC	1,433 (mín)	ASTM D 1218

INTERV. DESTILACION, ºC	>=145 a <=210	ASTM D 86

CONT. AROMATICOS, %v	14-20	ASTM D 1319

CORROSION COBRE	1a; 1b	ASTM D 130

AZUFRE, ppm peso	<30	ASTM D 3120

BENCENO, % v	<=0,01	ASTM D 2600

TEST DOCTOR	Negativo	ASTM D 235

CONT. AGUA, ppm	<500	ASTM D 1364

ACIDEZ, mgNaOH/100ml	libre	ASTM D 847

3. PROPIEDADES FISICAS

ESTADO FISICO A 20ºC	Líquido

COLOR		Incoloro o ligeramente coloreado

OLOR		Característico

PESO MOLECULAR	140

INTERVALO DESTILACION	1450C - 2100C

CONDUCTIVIDAD ELECTR.	1,0 pS/m a 200c

TENSION SUPERFICIAL	26,4 mN/m

PUNTO DE CONGELACION	< -200C

PUNTO INFLAMACION	>33ºC

LIMITES DE EXPLOSIVIDAD

Inferior ...... 	0,6 % v/v

Superior ...... 	8,0 % v/v

TEMP. AUTOIGNICION	ca 2300C

VISCOSIDAD CINEMATICA	ca 2 mm2/s a 20 0C

TENSION DE VAPOR	ca 2 mmHg (0,3 kPa) a 20 0C

SOLUBILIDAD

En agua	Inmiscible en agua

En otros	Miscible en la mayor parte de disol-

ventes orgánicos

Coeficiente de partición	log Pow: ca 3.7 - 6.7

(n-octanol/agua)

Densidad del Vapor	ca 4.5 (aire = 1)

VALOR KAURI-BUTANOL	37

PUNTO DE ANILINA	550C

INDICE ENLACE HIDROGENO	0,5

CONSTANTE DIELECTRICA	2,1 a 200C

CALOR DE COMBUSTION	43 500 kj/kg

GRADO EVAPOR. RELATIVA  A 200C

A. Butilo = 1 ......	0,19

Eter = 1 ...........	85

PARAMETRO SOLUBILIDAD	7,9

4. DATOS DE SEGURIDAD

PUNTO INFLAMACION	>330C	 IP 170

LIMITES DE EXPLOSIVIDAD A 200C

Inferior ......	0,6% vol

Superior ......	8,0% vol

TEMP. AUTOIGNICION	ca 2300C

CONCENTRACION DE VAPOR

SATURADA  	50 g/m3	Calculada

5. APLICACIONES

Esta sustancia es utilizada en la manufacturación de pinturas, emulsiones asfálticas, resinas; en la industria del caucho y los revestimientos de superficie, productos de limpieza del hogar, pesticidas, productos de tratamiento de la madera, tintas de imprimir para papel y textil, adhesivos. Se utiliza también en limpiadores textiles en seco y desengrasantes de metales.

6. CONTACTO TECNICO

INDUKERN,S.A. División PIQ	TELEFONO: (96) 132 14 62

Avda. Ciudad de Barcelona 46	FAX: (96) 132 07 45

Pol. Ind. Fuente del Jarro

46988 PATERNA (Valencia)