SEDAPOL BLANCO SATINADO 50%

(NP 007500)

Tipo:

Acabado de Poliuretano Blanco, gran cubrición, rapidez de secado y dureza, previamente endurecido con Endurecedor E ó NT (de 25 a 50%), también se puede endurecer con Endurecedor 42, 33 ó P, pero en estos casos el amarilleo es considerablemente mayor.

Características:

- Viscosidad: 70-80 segundos a 25ºC CF-4.

- Endurecedor E (50 %)

- Brillo: 50-55º

- Densidad: 1,300 - 1,320 Kg./L a 25ºC.

- Viscosidad de aplicación: 15-25”  a 25ºC / CF4, según pistola utilizada

- Disolvente recomendado: POLIURETANOS o RETARDANTE

Composición:

Por orden en incidencia en formula:

-  Resina Alquidica (de baja viscosidad)

-  Humectantes.

-  Disolventes Esteres, Cetonas, Aromáticos

-  Tixotropantes.

-  Bióxido de Titanio

-  Agentes Mateantes (Silices, ceras, etc.)

-  Aditivos (Tacto, nivelantes, etc.)

Seguridad Personal:

Para la utilización, se recomienda buena ventilación, uso de mascarilla con absorbente químico, gafas protectoras y guantes de goma.

NOTA: Todos los componentes son de uso general, en la Industria de Barnices y Pinturas.