POLITER IGN 50%

Tipo:

Poliuretano de acabado de 2 componentes, ignífugo. En combinación con el fondo Polifond 5002 IGN 50% ofrecen un comportamiento de reacción al fuego clasificado como M1, aplicado sobre sustrato M0.

Composición:

Resinas de Poliéster saturado, mateantes, aditivos ignifugantes, disolventes,etc.

Características:

Precisa la adición de un 50% de Endurecedor 42 IGN.

Gran cubrición, dureza y poco alterable por la luz ultravioleta.

-Densidad: Alrededor 0,965 Kg/Lt.

-Viscosidad: Alrededor 30-40 segundos a 25ºC.

-Viscosidad de la mezcla (50% Endurecedor 33 ó 42 IGN): 18-20 segundos a 25ºC.

-Disolvente de Rebaje: Disolvente Poliuretanos o Retardante.

-Brillo:

Politer M-1100 IGN: 25º.

Politer M-100 IGN: 30º.

Politer M-900 IGN: 45º.

Politer M-600 IGN: 60º.

Politer M-400 IGN: 75º.

Politer M-300 IGN: 90º.

Politer M-200 IGN: 95º.

Aplicación

Pistola aerográfica, airmix, pistolas automáticas MAKOR, etc...También se aplica con máquina de cortina.

- Paso de boquilla: 1,5 a 2,5 mm.

- Presión de pulverización: 2-4 atmósferas.

- Presión de bomba: 1-3 Kg.

Almacenamiento:

Lugares frescos.

Seguridad Personal:

Para la utilización, se recomienda buena ventilación, uso de mascarilla con absorbente químico, gafas protectoras y guantes de goma.

NOTA: Todos los componentes son de uso general, en la Industria de Barnices y Pinturas.