SEDAPOL PIGMENTADO

(dif. grados de brillo)

Tipo:

Acabado de poliuretano pigmentado de 2 componentes.

Características (Modo de empleo):

Gran dureza, cubrición y rapidez de secado.  Se emplea al 50 % de endurecedor (generalmente Endurecedor 42 ó 33)

- Viscosidad: 40-50” a 22ºC

- Densidad: 1.000-1.100 g/cm3

- Punto de inflamación: 15ºC

- Intervalo de ebullición: 80-140ºC

Viscosidad de mezcla alrededor 25-30” a 22ºC con Endurecedor 33

- Disolvente de Rebaje: Disolvente Poliuretano, ó Retardantes (según temperaturas)

Componentes Principales:

- Ligantes: Resina alkydica y resinas de secado físico.

- Disolventes: Cetonas, aromáticos, Esteres.

- Aditivos: Mateantes, alisantes, etc.

- Pastas pigmentarias

Almacenamiento:

Lugares frescos.

Seguridad Personal:

Para la utilización, se recomienda buena ventilación, uso de mascarilla con absorbente químico, gafas protectoras y guantes de goma.

NOTA: Todos los componentes son de uso general, en la Industria de Barnices y Pinturas.